附件

常州市2021年胶粘剂产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 生产企业名称 | 样品来源 | 抽查 结果 | 风险监测项目 | 项目标准值 | 项目实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器专用胶粘剂 | 恒灵 | 常州市三友胶粘剂有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤50 | 13 |
| 2 | 胶粘剂 | 嘉仕灵 | 常州市昊博胶粘材料有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤600 | 483 |
| 3 | 胶粘剂 | 双达 | 常州市立时灵胶粘材料有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤600 | 519 |
| 4 | 强效立固万能胶 | 惠恒 | 常州市惠恒化工有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤650 | 481 |
| 5 | 聚氨酯胶粘剂 | 顺昶 | 常州市顺昶化工有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤400 | 377 |
| 6 | 水性聚氨酯粘合剂 |  | 常州市恒邦新材料股份有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤50 | 4 |
| 7 | 木材胶粘剂 | 恒大 | 常州市恒乐化工有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤100 | 6 |
| 8 | 水性复膜胶 | 双强 | 溧阳市双强装饰材料有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤50 | 6 |
| 9 | 丙烯酸酯胶粘剂 |  | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤510 | 490 |
| 10 | 塑料管道胶粘剂 |  | 常州市东立胶粘材料有限公司 | 生产企业 | 合格 | 挥发性有机物含量（VOC) | ≤500 | 742 |