附件5

2023年常州市建筑防水卷材产品

质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2023年5月起，常州市市场监督管理局委托常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（委托书编号：D20230400301）对常州市生产企业生产、实体店销售的建筑防水卷材进行了市级产品质量监督抽查。本次抽检任务计划抽取17批次，实际抽到17批次。检测依据为：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》、GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第一部分：片材》、GB/T35467-2017《湿铺防水卷材》、GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》、GB/T35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》。经检验，所抽17批次产品全部合格，不合格发现率为0。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面，以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。常用的防水卷材按照材料的组成不同，一般可分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材三大类。市面上常见防水卷材有弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材和高分子防水卷材。

弹性体（SBS）改性沥青防水卷材执行国家标准GB18242-2008，是用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）橡胶改性沥青做涂层，用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料，具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。但也存在低温柔性差、温度敏感性大、防水耐用年限较短的缺点，现市场使用量逐年减少。同时，住建部已明令要求停止热熔施工工艺的沥青防水卷材在工程中的使用。

预铺防水卷材是由主体原材料、自黏胶、表层防（减）粘防护层（除卷材钢筋搭接地区）、隔离材料（需要时）构成的，与后浇混凝土粘结，避免粘结面窜水的防水卷材。预铺防水卷材与固层永久粘结为一体，中间无窜水安全隐患。即便卷材部分遭到毁坏，也会将水限制在不大范畴内，彻底提升了防水层的稳定性，就算防水层存有损坏点，或构造存有缺点，只需二者不重叠便不容易发生漏水，即裂而不漏，漏而不裂。

湿铺式防水卷材的主要原材料是活性物，同时加入适量的辅助材料和防老化剂、促进剂及其他的一些助剂，经混炼压延而成，是一款能在潮湿基面上施工的防水产品，该材料内含有特殊的活性物质能与水泥砂浆或素水泥浆实现反应，达到与基面或结构主体实现满粘的效果。

自粘聚合物改性沥青防水卷材是一种很有发展前景的新型防水材料。该种卷材具有不透水性、低温柔度、抗变形性能及自愈性好等特点，而且易于施工，可以提高铺设速度，加快工程进度。在广州、深圳、南京、厦门、上海等地的工业厂房屋面、地下工程、南极长城站、中山站等得到推广使用，获得了良好的防水效果，受到了施工、设计与建设单位的赞誉。

聚氯乙烯（PVC）防水卷材，别称聚酯纤维内增强型聚氯乙烯（PVC）防水卷材，是一种热塑性的PVC卷材。该卷材是以聚酯纤维织物作为加强筋，通过特殊的挤出涂布法工艺，使双面的聚氯乙烯塑料层和中间的聚酯加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。配方先进的聚氯乙烯塑料层与网状结构的聚酯纤维织物相结合，使卷材拥有极佳的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数。提升卷材直接暴露在自然环境中的长期性能。施工方法：热风焊接，从而保证焊缝的效果。

高分子防水卷材可分为橡胶类、塑料类及橡塑共混类。用于防水工程，代替易渗漏、寿命短的石油沥青油毡。具有弹塑性或高弹性、耐老化、重量轻、污染性低、防水性能优异、施工简单、冷作业、对基层伸缩或开裂适应性强的特点。

（二）产业概况

1、建筑防水卷材生产企业分布分析

我国约有2000家建筑防水生产企业，重要产区为山东、辽宁、河北、江苏、浙江、安徽、广东、湖北8省。江苏作为建筑防水卷材的重要产区，生产厂家约120家（根据2019年建筑防水卷材许可证取消前获证企业名单统计），防水卷材的技术含量、质量、产量都处于国内领先地位。江苏近几年来建筑行业蓬勃发展，尤其南京、常州、无锡、苏州、徐州、南通、淮安等一批城市轨道建设项目纷纷建设和立项，带动了我省防水行业的快速发展，随着海绵城市建设、城市地下管网建设的不断推进，为防水材料需求带来新的增长。

2、主流品牌

我国防水行业的主要企业有北京东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、江苏凯伦、山东宏源、陕西雨中情，这些企业在江苏均设有生产基地，国际防水巨头索普瑞玛在常州建厂。常州市目前建筑防水卷材生产企业有9家（索普瑞玛、江苏宏源、江苏浩跃、江苏浩安、常州畅韵、常州龙立、江苏龙冉、金坛鑫隆、武进华丽），其中索普瑞玛为国际知名防水品牌，江苏宏源在国内也有较高的知名度。常州畅韵、常州龙立、江苏龙冉及金坛鑫隆生产的EVA防水板广泛应用于铁路和轨道交通项目。

大型企业由于品牌效应和市场占有率高，在网络飞速发达的时代，逐渐扩大了电商销售份额，从而可以把业务范围拓展到全国各地，小微企业的主要还是在当地实体店销售占比高，也会有一部分产品通过电商销售。

三、检验检测情况

（一）样品来源

本次监督抽查建筑防水卷材产品共17批，来自生产企业和实体店。具体情况见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防水卷材 | 生产企业 | 溧阳市 | 抽样 | 2 |
|  |  | 金坛区 | 抽样 | 2 |
|  |  | 武进区 | 抽样 | 2 |
|  |  | 钟楼区 | 抽样 | 3 |
|  | 实体店 | 溧阳市 | 购样 | 1 |
|  |  | 金坛区 | 购样 | 1 |
|  |  | 武进区 | 购样 | 1 |
|  |  | 新北区 | 购样 | 3 |
|  |  | 天宁区 | 购样 | 1 |
|  |  | 钟楼区 | 购样 | 1 |
| 共计 |  |  |  | 17 |

（二）检验检测项目概况

表2 弹性体沥青防水卷材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.10-2007 |
| 2 | 拉力及延伸率 | GB 18242-2008 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 6 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB/T 328.26-2007 |
| 7 | 渗油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |

表3 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB 27789-2011 | GB/T 328.10-2007 |
| 2 | 拉伸性能 | GB 27789-2011 | GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 低温弯折性 | GB 27789-2011 | GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 热处理尺寸变化率 | GB 27789-2011 | GB/T 328.13-2007 |
| 5 | 抗静态载荷 | GB 27789-2011 | GB 328.25-2007 |
| 6 | 抗冲击性能 | GB 27789-2011 | GB/T 20624.2-2006 |
| 7 | 梯形撕裂强度 | GB 27789-2011 | GB/T 328.19-2007 |
| 8 | 吸水率 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011 |

表4 高分子防水卷材－片材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度、拉断伸长率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 529-2008 |
| 4 | 低温弯折性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 热老化（拉伸强度保持率、拉断伸长率保持率） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2001 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 1690 |
| 7 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |

表5预铺防水卷材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.10-2007 |
| 2 | 拉力及延伸率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
| 4 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 5 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 6 | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 8 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.25-2007 |
| 9 | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 10 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |

表6湿铺防水卷材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 2 | 拉力及延伸率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 撕裂强度（撕裂力） | GB/T 35467-2017 | GB/T 529-2008 |
| 4 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 5 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 6 | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 7 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 8 | 与水泥砂浆剥离强度（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 9 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 23457-2017 |

表7耐根穿刺防水卷材产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T35468-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 2 | 拉力及延伸率 | GB/T35468-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 耐热性 | GB/T35468-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 低温柔性 | GB/T35468-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失） | GB/T35468-2017 | GB 18242-2008 |
| 6 | 可溶物含量 | GB/T35468-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 7 | 渗油性 | GB/T35468-2017 | GB 18242-2008 |

四、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查计划抽取17批次，实际抽取17批次，抽到率100%。参与判定的17批次产品，不合格0批次，不合格率为0。

（1）按样品来源

表8按不同样品来源产品合格率统计

| 样品来源 |  | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 9 | 9 | 100 |
| 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 8 | 8 | 100 |
| 总计 |  | 17 | 17 | 100 |

由表8可见，本次抽查涉及生产企业和实体店，合格率为100%，产品质量相对较高。

（2）按生产企业所在地

表9 按生产企业所在地合格率统计

| 生产企业所在地 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 常州市 | 10 | 10 | 100 |
| 其他 | 7 | 7 | 100 |
| 合计 | 17 | 17 | 100 |

由表9可见，本次抽查常州市和外地生产企业生产的产品合格率均为100%。

（3）按不同抽样地区

表10 不同抽样地区监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 3 | 3 | 100 |
| 2 | 金坛区 | 3 | 3 | 100 |
| 3 | 武进区 | 3 | 3 | 100 |
| 4 | 新北区 | 3 | 3 | 100 |
| 5 | 天宁区 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | 钟楼区 | 4 | 4 | 100 |
| 合计 |  | 17 | 17 | 100 |

（4）按不同产品类别

表6按不同产品类别合格率统计

| 产品类别 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性体沥青防水卷材 | 9 | 9 | 100 |
| 预铺防水卷材 | 1 | 1 | 100 |
| 湿铺防水卷材 | 1 | 1 | 100 |
| 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 1 | 1 | 100 |
| 高分子防水卷材－片材 | 4 | 4 | 100 |
| 耐根穿刺防水卷材 | 1 | 1 | 100 |
| 合计 | 17 | 17 | 100 |

由表6可见，本次抽查涉及弹性体沥青防水卷材、预铺防水卷材、湿铺防水卷材、TPO防水卷材、高分子防水卷材、耐根穿刺防水卷材，且以弹性体沥青防水卷材为主，合格率均为100%。

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查项目包括不透水性、拉伸性能、耐热性、低温柔性、热老化性能、可溶物含量、渗油性、低温弯折性、热处理尺寸变化率、抗静态载荷、抗冲击性能、梯形（钉杆）撕裂强度、吸水率、加热伸缩量、耐碱性、与后浇混凝土剥离强度（无处理）、持粘性、与水泥砂浆剥离强度（无处理）。共抽样17批次，经检测，参与判定的17批次产品，合格17批次，合格率为100%。

本次抽查合格率较高的原因是：在实体店抽到的防水卷材产品基本为大型生产企业生产，质量相对较稳定。

五、消费提示

（一）购买时的常识

1、购买正规厂家生产、正规渠道销售的建筑防水卷材。防水卷材的生产与制造对技术、设备、工艺等有严格的要求。一般知名厂家管理严格，产品性能稳定，产品质量有保证；

2、不要盲目选择价格低廉的产品，价格太过低廉说明厂家使用的原料成本较低，会引起质量问题；

3、注意认清包装上的产品标识。建筑防水卷材的大类有十多种，而细分的种类多达几十种，不同地域选用的产品也不同，因此选购产品前确认好所需的类型。不要选择无生产日期、执行标准等信息的“非标”卷材；

4、查看外观质量。将卷材打开放平，看整卷卷材厚度是否均匀，卷材是否有粘连。用肉眼观察整个卷材上下表面有无气泡，有无裂纹孔洞或裸露等缺陷存在。应避免选购有缺陷的卷材产品。

（二）使用时的常识

消费者应选择专业的施工队伍。防水类产品施工和材料性能同样重要。专业的施工队伍经验丰富，技术能力强，售后服务好，能更好地满足消费者的需求。防水工程完工后要做好后期的维护保养，尤其是外露屋面防水，住户入住后会安装太阳能设施等，在安装时必须选择专业安装队伍，切不能破坏屋面防水。