水泥产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

实体店抽样，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。

通用硅酸盐水泥：2024年6月1日前生产且执行标准GB 175-2007，每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品；2024年6月1日之后生产，执行标准GB 175-2023，每批次抽取的样品数量不得少于24kg，将样品均分为两份，每份至少12kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。实体店抽取的检验样品、备用样品由承检机构带回。抽样过程需拍照或录像留证。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

3、检验依据

表1 通用硅酸盐水泥

（2024年6月1日前生产且执行标准GB 175-2007）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 烧失量 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 不溶物 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 凝结时间 | GB 175-2007 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 | GB 175-2007 | GB/T 1346-2011 GB/T 750-1992 |
| 8 | 强度 | GB 175-2007 | GB 175-2007 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 |

表2 通用硅酸盐水泥

（2024年6月1日后生产且执行标准GB 175-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 烧失量 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 三氧化硫 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 氧化镁 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB 175-2023 | GB 31893-2015 |
| 7 | 凝结时间 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 |
| 8 | 安定性 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 GB/T 750-1992 |
| 9 | 强度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 10 | 细度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 |
| 11 | 放射性核素限量 | GB 175-2023 | GB 6566-2010 |

表3 砌筑水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB/T 3183-2017 | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2011 |
| 6 | 沸煮法安定性 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB/T 3183-2017 | GB 6566-2010 |

4、判定规则

4.1依据标准

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》及第1号、第2号、第3号修改单（2024年6月1日前生产）

GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》（2024年6月1日后生产）

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB31893-2017《水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语及省局最新结论用语规范。

经检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5、异议处理

对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的项目：安定性。

5.5对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。