2025年常州市羊绒羊毛制品产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的羊绒羊毛制品产品质量市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2. 抽样方法、基数及数量

2.1抽样方法

生产企业抽样：在受检企业的成品仓库内或者其确认场所，随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

市场实体店抽样：根据抽样批次数，随机抽取抽样地区。由于羊绒羊毛制品产品在市场流通领域买样时常会遇见部分店铺无产品销售的情况，导致无法抽样，实际抽样地区批次数分配根据抽样情况可做适当的调整。每个抽样地区原则上在应当覆盖纺织品销售实体店，随机在受检实体店抽样，羊绒制品产品销售主要在纺织品专卖店。

电子商务抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证，一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2抽样基数

在销售企业抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品，抽样基数应满足抽样数量。

2.3抽样数量

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

3.检验依据

表1  羊绒羊毛制品检验检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB 18401-2010及产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 38015-2019 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

FZ/T 73009-2021《山羊绒针织品》

FZ/T 73018-2021《毛针织品》

FZ/T 24019-2012《印花羊绒针织品》

FZ/T 24012-2021《拒水、拒油、抗污山羊绒针织品》

FZ/T 24013-2020《耐久型抗静电山羊绒针织品》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关法律法规、部门规章和规范

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。